АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТА ГНУТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ

(от 0,5 мм до 2,5 мм)

Линия позволяет получать различные профили, используемые в строительной индустрии: в качестве каркаса систем утепления зданий, армирования пластиковых окон, в мансардном строительстве, для изготовления легкосборных производственных и жилых зданий, для внутренней отделки помещений (аналоги систем «Knauf», «Rihter» и др. фирм) и облицовки фасадов зданий (сайдинг, софит и доборные элементы), а так же для изготовления металлических дверных коробок, каркасов дверей и ограждений лестничных маршей.

Высокое качество профилей обеспечивает последовательный метод профилирования, применяемый в линиях наряду с электронной системой управления и слежения за точностью прокатки и порезки готовых изделий.

Схема линии

Используемый материал

-оцинкованная или обычная углеродистая сталь;

-прокат рулонный тонколистовой с декоративно-защитным лакокрасочным покрытием;

-сталь нержавеющая и жаропрочная;

-алюминиевые сплавы (Д16, АМг6, В95, 1420, 1430)

Основные технические характеристики

| Толщина материала, мм | 0,5-2,5 |
| --- | --- |
| Скорость профилирования, м/мин | до 15 |
| Наибольшая глубина профилирования, мм | 80 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 35 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

Габаритные размеры

| Длина, мм | 16000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1300 |

Состав линии

- Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в гибочно-прокатный станок.

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -350

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                    -460-510

Максимальный наружный диаметр рулона, мм                              -1200

Максимальный вес рулона, кг                                                           -3000

Механизм разжима                                                                             ручной

Масса, кг                                                                                              -480

- Гибочно-прокатный станок

Предназначен для производства мелкосортного гнутого профиля гибкой-прокаткой (в том числе «методом интенсивного деформирования») из различной металлической ленты с σВ не более 390 МПа. На станине станка установлены правильное устройство и устройство для протирки и смазки ленты. Переход с проката одного вида профиля на другой осуществляется путем замены формующих роликов. Время переналадки – 1-2 часа.

Толщина обрабатываемого материала, мм                                          -0,5-2,5

Максимальная ширина заготовки, мм                                                  -310 (420)

Максимальная глубина профилирования, мм                                     -80

Основа привода                                                                   асинхронный электродвигатель

Масса станка, кг                                                                                      -5600

- Устройство отрезки

Предназначено для отрезки профиля на мерные длины при непрерывной подаче профиля.

Максимальная ширина отрезаемого профиля, мм                               -360

Усилие пневмоцилиндра, кН                                                                  -30,9

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа                                             -0,5-0,6

Масса устройства, кг                                                                                -450

- Стол приемный со сбрасывателем

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина принимаемого профиля, мм                                -5000

Максимальная ширина принимаемого профиля, мм                             -270

Масса стола, кг                                                                                          -220

- Электронная система управления

Предназначена для задания длины отрезаемой детали и шага перфорации, индикации количества изготавливаемых деталей. Автоматика на базе «SIMENS». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

Дискретность установки длины,мм                                                        -1

Максимальная задаваемая длина профиля, мм                                     -9999

Максимальное количество отсчитываемых деталей, шт                      -9999

Максимальная длина шага перфорации, мм                                          -9999

Время непрерывной работы в сутки, ч                                                   -не более 16

Масса электронного блока, кг                                                                 -1

Электропитание, В                                                                                   -220±22

Сроки поставки

Срок изготовления линии от 3 месяцев.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

ОАО «Ульяновский НИАТ» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.